**Tätningsinsats för råkomponent**

Material: Främre platta: glasfiberförstärkt polyamid; Gummi: EPDM; Mantelrör: PVC-U; Skruvar: Rostfritt stål V2A (AISI 304L)

Tillämpningar: Vattenexponeringsklass DIN 18533: W1-E och W2.1-E; Vattentät betong exponeringsklass 1 och 2

Täthet: gas- och vattentät till 1,0 bar; radontät

Prövningar/standarder: DVGW VP 601

Egenskaper: optisk och haptisk monteringssäkerhet tack vare inbyggd kontrollöppning

Beställningsbeteckning: ESH PolySafe GV1

Artikelnummer: 1910000000

GTIN: 4052487162821

Tillverkare: Hauff-Technik

**Hauff-Technik GmbH & Co. KG**

**Tillverkarinformation**

Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY

Telefon +49 73 22 13 33 - 0
Fax +49 73 22 13 33 - 999
office@hauff-technik.de
http://www.hauff-technik.de