**Prirobnica iz umetne mase**

Za naknadno vgradnjo z vložki in vijaki

Oznaka za naročanje: HSI150 DFK

Številka artikla: 2118010020

GTIN: 4052487156264

Znamka: Hauff Technik

Prirobnica iz umetne mase za naknadno vgradnjo z zidnimi vložki na izvrtine oz. za pritrditev na ohišja. Omogoča plino- in vodotesno priključitev sistemskih zatesnitev za kable ter kabelske zaščitne cevi.

Mere: Dolžina x širina: 235 x 235 mm; Priporočena razdalja med osmi izvrtin: 250 mm; Največji Ø izvrtin: 150 mm; Višina od stene skupaj s površinskim tesnilom: 63 mm

Material: Prirobnica: s steklenimi vlakni ojačan poliamid; Površinsko tesnilo: EPDM; Pritrdilni elementi: nerjavno jeklo V4A (AISI 316L)

Področje uporabe: Razred izpostavljenosti vodi DIN 18533: W1-E in W2.1-E; Vodotesni beton – razred obremenitve 1 in 2

Tesnjenje: plino- in vodotesno do 2,5 bar

Lastnosti: z vgrajeno vodno tehtnico; Preizkušena rešitev za uporabo pri kompozitnih sistemih za svež beton

**Hauff-Technik GmbH & Co. KG**

**Informacije o proizvajalcu**

Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY

Telefon +49 73 22 13 33 - 0
Fax +49 73 22 13 33 - 999
office@hauff-technik.de
http://www.hauff-technik.de