**Manicotto del raccordo per tubi**

Materiale: Manicotto: EPDM; Nastri di serraggio: acciaio inox V2A (AISI 304L)

Tenuta: a tenuta di gas e impermeabile fino a 2,5 bar

Proprietà: tecnica del manicotto a tenuta di gas e impermeabile ideale anche per le aree sopraelevate

Identificazione d'ordine: KES110 MA110-125/90-113

Codice articolo: 825814000

GTIN: 4052487015806

Produttore: Hauff-Technik

**Hauff-Technik GmbH & Co. KG**

**Informazioni sul produttore**

Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY

Telefon +49 73 22 13 33 - 0
Fax +49 73 22 13 33 - 999
office@hauff-technik.de
http://www.hauff-technik.de