**Entrée individuelle pour bâtiment ZAPPO**

Matériau: Plaque frontale et éclisses anti-rotation : Polyamide renforcé de fibres de verre; Caoutchouc : EPDM; Bague de pression arrière et élément extérieur d'étanchéité : acier inoxydable AISI 304 L; Anneau de centrage : acier inoxydable AISI 304L; Vis: acier inoxydable AISI 304L; Vis : acier inoxydable AISI 304L

Domaine d'application: Classe d'exposition à l'eau DIN 18533: W1-E; béton étanche classe de sollicitation 1 et 2

Étanchéité: étanche au gaz et à l'eau jusqu'à 1,0 bar

Tests/normes: DVGW VP 601

Propriétés: Travaux de génie civil non requis sur le terrain; Système de gaines continu et étanche au gaz

Code d‘article: ESH PolySafe VT75

Numéro d‘article: 1910010000

GTIN: 4052487165303

Produit: Hauff-Technik

**Hauff-Technik GmbH & Co. KG**

**Information du fabricant**

Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY

Telefon +49 73 22 13 33 - 0
Fax +49 73 22 13 33 - 999
office@hauff-technik.de
http://www.hauff-technik.de