**Huisinvoercombinatie water**

voor gebouwen zonder kelder

Water-huisinvoercombinatie fabricaat Schuck DN 50 voor inbouw in basiscomponent ADS 100 - FUBO - DN 50.

Materiaal: Afdichtinzetstuk: roestvrijstaal V2A (AISI 304 L); Rubber: EPDM

Lading: Waterdicht beton belastingsklasse 2; Waterdicht beton belastingsklasse 1

Dichtheid: gas- en waterdicht tot 1,0 bar

Artikelen: Gebäudeeinführung Wasser

Bestelnaam: HS W-PE-AG-ARO DN50 BL700

Artikelnummer: 1990500150

GTIN: 4052487054270

Fabrikant: Hauff-Technik

**Hauff-Technik GmbH & Co. KG**

**Gegevens van de producent**

Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY

Telefon +49 73 22 13 33 - 0
Fax +49 73 22 13 33 - 999
office@hauff-technik.de
http://www.hauff-technik.de