**Buitenafdichtingselement module 8**

voor enkelvoudige huisinvoer, basisvariant 1

Buitenafdichtingselement voor ESH Basic - GV 1 met inspuitsysteem met membraan voor gebruik in boringen, in alle gangbare wandtypes bij belasting volgens DIN 18195 Deel 4 of waterdicht beton volgens DIN 1045

Afmetingen: voor boringen: Øi 99 - 103 mm

Materiaal: Flens, druklager en membraanslang: EPDM; Harsinvoerslang: PE; Afdichtingsband: butyl

Lading: Waterdicht beton belastingsklasse 1; Waterdicht beton belastingsklasse 2; DIN 18533 W1.1-E; DIN 18533 W1.2-E; DIN 18533 W2.1-E

Kenmerken: met inspuitsysteem met membraan voor boringen in gangbare wanden; gecontroleerde aanbrenging van hars door speciaal gespleten membraanslang

Bestelnaam: ESH PolySafe M8

Artikelnummer: 2900300600

GTIN: 4052487130134

Fabrikant: Hauff-Technik

**Hauff-Technik GmbH & Co. KG**

**Gegevens van de producent**

Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY

Telefon +49 73 22 13 33 - 0
Fax +49 73 22 13 33 - 999
office@hauff-technik.de
http://www.hauff-technik.de